Temperatura Ambiente: -5º a 90°C

Raio mínimo: 14x Ø

Choques mecânicos: AG2 – Médios

Classe de Flexibilidade: Rígido

Antichama

Livre de Halógenos

CABO MACKMÉDIA XLPE ATOX 90ºC 3,6/6kV ATÉ 20/35kV

1.Categoria: Média Tensão

2.Condutor: Cobre

3.Descritivo Tensões: 3,6/6kV até 20/35kV 
Opções:

- 3,6/6kV

- 6/10kV

- 8,7/15kV

- 12/20kV

- 15/25kV

- 20/35kV

4.Aplicação: 
Instalações industriais
Distribuição de energia
Redes subterrâneas

5.Isolação: XLPE

6.Norma: NBR 16132

7.Segmento: Industria, Construção e Infraestrutura, Distribuição de energia, Solar.

Descrições sobre o produto:

Condutor:

Formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento rígido classe 2 compactado, conforme NM 280.

Cobertura:
Composto Termoplástico Poliolefínico Não Halogenado, SHF1, com características de não propagação, auto extinção do fogo e baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.

Resumo sobre o produto:
Desenvolvido para uso em circuitos de alimentação subterrânea e distribuição de subestações. Podem ser instalados ao ar livre, eletrodutos, canaletas e bandejas.

Cores: Preto